60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60		VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32		KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32.10	a	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0.	AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING

KUNSTST., PE-Xc , ALUM. TUSSENL PE-Xc. (BRL K5610 d.d. 25.10.2016)

1.	KUNSTSTOF BUIS

Fabrikaat: Viega Smartpress,

Drukverlies geoptimaliseerde fittingen en vormstabiele buis, maximaal belastbaar tot 80 graden voor verwarmingsinstallaties en 70 graden voor drinkwater toepassing. Waardes volgens ISO 10508 klasse 5.

Materiaal: PE-Xc buis met naadloos stompgelaste aluminium tussenlaag en PE-Xc buitenlaag. Eventueel in een mantelbuis of resp.6 mm of 9 mm dikke isolatie uit te voeren.

Nominale diameter (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50 en 63

Wanddikte (mm): resp. 2,0, 2,3, 2,8, 3,2, 3,5 4,0 en 4,5

Kleur van de buizen: 16, t/m 25 mm inwendig wit, 32 t/m 63 mm inwendig  zwart

Hulpstukken:

Alle standaard benodigde fittingen van RVS en draadovergangen van brons zonder O-ring met vaste pershuls en PPSU steunlichaam om de installatie te completeren. Alle fittingen voorzien van SC-Contur.

De fittingen en buis zijn tevens geschikt voor drinkwaterleidingen.De reële drukverliezen zijn getest volgens DVGW-W 575 en openbaar beschikbaar. De diameters 20, 25 en 32 mm ook toepasbaar voor gasinstallaties in combinatie met Viega Smartpress G-buizen.

Toebehoren:

Bevestigingsmiddelen: schaar,  handperstang en accu- of elektrische perstang.

Viega Smartpress heeft het KOMO-attest-met-productcertificaat nr. K90280/01