60	VERWARMINGSINSTALLATIES

60.32.10-a	NOPPENPLAAT MET ISOLATIE

0.	NOPPENPLAAT MET ISOLATIE

Aanlegwijze: monteren op beton- en dekvloeren met PB buis 17

model 1405

1.	KUNSTSTOF SYSTEEMPLAAT MET ISOLATIE

Fabrikaat: Viega.

Type: Model 1227

Materiaal: kunststof en EPS 040 DES

Dikte isolatie: 30 mm

Uitvoering: Isolatie tot in de noppen van de kunststofplaat

Afdichtingen: overlappend labyrint over de noppen

Afmetingen:  1363mm(L)  x 923mm (b) x 48mm (d)

Verkeersbelasting: 5 KN / m²

Warmtegeleidingsweerstand: 0,75 K/W

Brandklasse: B2

Verlegraster rechthoekig: 11 – 22 – 27,5 – 33 cm

Verlegraster diagonaal: 7,5 – 15 – 22.5 – 30 cm

Geluidreductie: 28 dB

Dynamische stijfheid: 20 MN/m²

2.	TOEBEHOREN ( optioneel )

- Fonterra inslagplug model 1281

- Fonterra deur/verdelerset model 1229.1